| 0989 | ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ |
| --- | --- |
| Коммерческое название продукта | FitFire/FitFirePlus |
| Идентификация производителя | Beca Engineering s.r.l. Via Magnago 2 20010 Buscate (MI) Italy www.becaitalia.it info@becaitalia.it |
| Год выдачи маркировки ЕС | 13 |
| Номер сертификата соответствия ЕС контроля производства фабрики (FPC) | 0989-CPD-1133 |
| Техническое европейское разрешение (ETA) номер | ETA-13/0682 |
| Организация Сертификатор | OIB, Schenkenstraße 4., Wien, 1010 Austria |
| Уведомительный Орган | BTI, Karl Leitl Straße 21.,Linz/Puchenau, 4048 Austria |
| Тип продукта и предусмотренное применение | Комплект, cостоящий из шланга для восстановления дымоходов, состоящего из гибкого композита из стекловолокна и органических веществ и принадлежностей для следующией классификации: T 160 P1 W2 Oxx (FITFIREPLUS) T 160 P1 D2 Oxx е T 200 N1 D2 Oxx (FITFIRE) |

| FitFire/FitFirePlus различные ситуации проекта | Классификация в соответствии с EN 1443:2003 |
| --- | --- |
| 1a | Дымоход, который необходимо восстановить и адаптировать | FITFIREPLUS: T160 P1 W2 O40 FITFIRE: T160 P1 D2 O40 FITFIRE: T200 N1 D2 O40 |
| 1b |  | FITFIREPLUS: T160 P1 W2 O40 FITFIRE: T160 P1 D2 O40 FITFIRE: T200 N1 D2 O40 |
| 2 | Восстанавливающий шланг | FITFIREPLUS: T160 P1 W2 O40 FITFIRE: T160 P1 D2 O40 FITFIRE: T200 N1 D2 O40 |
| 3 | Восстанов.шланг Дымоход для восстановления/адаптации Слой изоляции (Часть внешней стенки) | FITFIREPLUS: T160, P1 W2 O FITFIRE: T160, P1 D2 O FITFIRE: T200 N1 D2 O |

| Величины термических сопротивлений для различных ситуаций проекта для FITFIRE / FITFIREPLUS (T160) |
| --- |
| Внутренний диаметр | Ситуации проекта в соответствии с приложением 1 ETA-13/0682 | Величина | Термическое сопротивление |
| 0,195 m | no. 1a | 0,113 | R11 |
|  | no. 1a (с изоляцией толщина 25mm) | 0,537 | R54 |
|  | no. 1b | NPD* | NPD* |
|  | no. 2 (без вентиляции) | 0,171 | R17 |
|  | no. 2 (с вентиляцией) | 0,145 | R15 |
|  | no. 2 (без вентиляции; с изоляцией толщина 25mm) | 0,629 | R63 |
|  | no. 2 (с вентиляцией; с изоляцией толщина 25mm) | 0,583 | R58 |
|  | no. 3 (без термической изоляции) | 0,00987 | R01 |
|  | no. 3 (с изоляцией толщина 25mm) | 0,45388 | R45 |
| * NPD: Производительность не определена |

| Величины термической сопротивляемости для различных ситуаций проекта для FITFIRE /FITFIREPLUS (T200 D2) |
| --- |
| Внутренний диаметр | Ситуации проекта в соответствии с приложением 1 ETA-13/0682 | Величина | Термическое сопротивление |
| 0,195 m | no. 1a | 0,109 | R11 |
|  | no. 1a (с изоляцией толщина 25mm) | 0,404 | R40 |
|  | no. 1b | NPD* | NPD* |
|  | no. 2 (без вентиляции) | 0,152 | R15 |
|  | no. 2 (с вентиляцией) | 0,127 | R13 |
|  | no. 2 (без вентиляции; с изоляцией толщина 25mm) | 0,491 | R49 |
|  | no. 2 (с вентиляцией; с изоляцией толщина 25mm) | 0,445 | R45 |
|  | no. 3 (без тепловой изоляции) | 0,00987 | R01 |
|  | no. 3 (с изоляцией толщина 25mm) | 0,45388 | R45 |
| * NPD: Производительность не определена |

| Основные характеристики проекта | Ссылка на технические армонизированные нормативы |
| --- | --- |
| Сопротивляемость к компрессии с открытой площадью T | 10,5 Mpa |  |
| Максимальная вертикальная высота | 212m | EN 1856-1 e nel CUAP 08.02/25bis-1 |
| Максимальная не вертикальная высота | 36m | EN 1856-1 e nel CUAP 08.02/25bis-1 |
| Максимальная наклонность | 45° | CUAP 08.02/25bis-1 |
| Сопротивляемость к потоку | r=0,00035m | EN 13216:2004 |
| Сопротивляемость Мороз/Разморозка | прошла | EN 13216:2004 |
| Классификация реакции на огонь | FITFIRE / FITFIREPLUS: B –s1, d0, Элементы из стали: A1 Прокладки: E/F Изоляция (Включая внешнию ткань) когда смонтирован с FITFIRE / FITFIREPLUS: A2-s1, d0 | 13501-1:2007 e A1:2010 изоляция: EN 14303 |
| Классификация реакции на огонь комплекта | Никакого метода армонизированной проверки - NPD* | - |
| Опасные вещества | Никой угрозы для человеческого здоровья во время установки продукта, в условиях рабочей температуры и в условиях высокой температуры (600°C) | CUAP 08.02/25bis-1 |

Этот документ действителен c ETA-13/0682 и сертификатом соотвествия FPC

30/06/2013								dott. ing. Carlo Lezzi

CEO